D.02.01.02

Zasypanie wykopów/wykonanie nasypów

D- 02.01.02

Zasypanie wykopów/ wykonanie nasypów

1.	Wstęp

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zasypania wykopów oraz wykonania nasypów.

1.2.	Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót przy przebudowie drogi powiatowej nr 3133 G  Myślice – Zalewo,

odc. Latkowo - gr. powiatu, od km 11+400 do 13+587, dł. odc. 2,187 km .

1.3.	Zakres robót objętych SST

- Zasypanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach drogowych.

Obmiar: (1,70x25)–(3,14x0,38x0,38)x25–0,50x25 = 42,5-11,34-12,50= 18,66 m3

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i SST.D.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. pkt 1.5

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2.	Materiały

2.1. Materiałem stosowanym przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej SST są grunty

sypkie odpowiadające wymaganiom normy PN-S-02205:1998, grunty z ukopu (lub dokopu)

Wykonawcy lub pochodzące z wykopów pod zasypywane elementy.

Jako materiał zasypki należy stosować żwiry, pospółki i piaski co najmniej średnioziarniste

o wskaźniku różnoziarnistości nie mniejszym od 5.

Do zasypywania wykopów liniowych wykonanych w gruntach spoistych należy zastosować grunt

rodzimy lub inny grunt o podobnych właściwościach jak grunt pochodzący z wykopów.

Materiały te przed wbudowaniem muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3.	Sprzęt

Wykonawca przystępujący do zasypywania wykopów powinien mieć do dyspozycji następujący sprzęt:

•	spycharki do zasypywania wykopów lub formowania nasypów,

- sprzęt do ręcznego zasypywania wykopów,

- wibratory płytowe,

- lekkie walce

- żuraw samochodowy,

- zagęszczarki,

- ubijaki.

Sprzęt używany do zasypywania i zagęszczania wykopów musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4.	Transport

Materiały przewidziane ustaleniami niniejszej SST do wykonywania robót przewożone będą samowyładowczymi środkami transportu.

5.	Wykonanie robót

5.1.	Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

5.2.	Zakres wykonywanych robót przy zasypywaniu wykopów

Zasypywanie wykopów należy prowadzić zgodnie z ustaloną kolejnością robót, na podstawie harmonogramu opracowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Harmonogram ten musi uwzględniać etapowanie robót. Kolejność wykonania wykopów i zasypek na podstawie Dokumentacji Projektowej.

5.2.1.	Zasypywanie wykopów

Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich określonych Dokumentacją Projektową robót i po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone i odwodnione. Do zasypywania powinien być użyty grunt niezamarznięty i bez zanieczyszczeń Dla obiektów nowych - rurociągi można zasypać po ich ułożeniu, wypoziomowaniu i przeprowadzeniu próby szczelności. Układanie warstwy gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu rurociągów powinno być dokonywane w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzenia rurociągu ani preizolacji.

5.2.2.	Zagęszczenie gruntu .

Zagęszczanie gruntu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczania gruntu i użytego sprzętu. Grubość zagęszczanych warstw winna wynosić:

- przy zagęszczaniu lekkimi walcami - do 0,2 m,

- przy zagęszczaniu wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - do 0,4 m,

Zagęszczanie  gruntu  przy  zasypywaniu  rurociągów/urządzeń  lub  warstwy  odwadniających powinno  odbywać  się  ręcznie  do  wysokości  30   cm  powyżej  urządzenia  lub  warstwy odwadniającej, w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzenia systemu odwadniającego. Warstwy gruntu można zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia wg metody Proctora nie powinien być mniejszy niż:

Tabela 1        Wartości wskaźnika zagęszczenia IS i wtórnego modułu odkształcenia E2 wymagane

w nasypach.

| Warstwa nasypu | KR1 i KR2 |  |  | KR3 i KR4 |  |  | KR5 i KR6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IS | E2 |  | IS | E2 |  | IS | E2 |  |
|  |  | Sp | Nsp |  | Sp | Nsp |  | Sp | Nsp |
| od 0 do 20 cm poniżej niwelety robót ziemnych | 1,0 | 100 | 100 | 1,0 | 120 | 120 | 1,03 | 120 | 120 |
| od 20 do 120 (200)1) cm poniżej niwelety robót ziemnych | 0,97 | 60 | 60 | 1,0 | 60 | 100 | 1,0 | 100 | 100 |
| więcej niż 120 (200)1) cm poniżej niwelety robót ziemnych | 0,95 | 30 | 45 | 0,97 | 30 | 60 | 0,97 | 45 | 60 |
| stoki nasypu i wykopy przy fundamentach podpór | > 0,95 |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 1) dla KR5 i KR6, Sp - grunt spoisty, Nsp - grunt niespoisty. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zagęszczenie zasypki i wilgotność gruntów zagęszczanych wg PN-S-02205:1998 oraz PN-B-06050:1999.

Wilgotność gruntu zagęszczonego powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu.

Wilgotność optymalna i maksymalna, gęstość pozorna gruntu w stanie wysuszonym, powinny być wyznaczone laboratoryjnie. Przy zagęszczaniu gruntu nasypowego należy przestrzegać następujących zasad:

- rozścielać grunt warstwami o równej grubości - sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym,

- warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść urządzenia zagęszczającego,

- prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST.D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

6.1.	Badania materiałów
Należy sprawdzić przydatność materiałów na zasypki badając:

- uziarnienie zgodnie z PN-88/b-04481 i PN-86/b-02480,

- wskaźnik różnoziarnistości > 5 zgodnie z PN-88/b-04481 i PN-86/b-02480,

- wodoprzepuszczalność 6x10-5 m/s zgodnie z BN-76/8950-03

6.2.	Badania przy odbiorze

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową,

- sprawdzenie wykonanych zasypek,

- sprawdzenie rzędnych,

- sprawdzenie zagęszczania gruntów na podstawie BN-77/8931-12 - wymagany wskaźnik zagęszczenia 1,00; 0,97 lub 0,95

6.3. Dopuszczalne odchyłki

Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu nie powinny być większe niż:

- ±2% dla wskaźnika zagęszczania gruntów,

- ±2 cm dla rzędnych. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne należy uznać za zgodne z PN-S-02205:1998 oraz PN-B-06050:1999. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty uznać należy za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest obowiązany doprowadzić roboty ziemne do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.

7.	Obmiar robót

Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 wykonanej zasypki lub nasypu zgodnie z Dokumentacją Projektowa i pomiarem w terenie. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

- Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

- Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”. Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport materiału przewidzianego do wykonania robót,

- przygotowanie materiału o optymalnej wilgotności do wbudowania,

- zasypanie wykopów liniowych lub wykonanie nasypu wraz z zagęszczeniem,

- uporządkowanie terenu robót,

- przeprowadzenie    niezbędnych    badań    laboratoryjnych    i    pomiarów    wymaganych w specyfikacji.

Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

Geotechnika.    Terminologia    podstawowa,     symbole    literowe

i jednostki miar.

Geotechnika. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne, budowlane. Badania

techniczne.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Badanie podstawowych właściwości kruszyw. Część 1: Metody

pobierania próbek.

Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych. Rodzaje badań.

Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.

10.	Przepisy związane

- PN-B-02479:1998

- PN-86/B-02480

- PN-B-02481:1998

- PN-B-04452:2002

- PN-88/B-04481

- PN-B-06050:1999

- PN-66/B-06714

- PN-76/B-06714/00

- PN-S-02205:1998

- PN-EN 932-1:1999

- BN-75/8931-03

- BN-77/8931-12